РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

ОП.07 Материаловедение полимерных композитов

(код и наименование дисциплины по учебному плану специальности)

Для специальности:  18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

Входит в состав цикла: общепрофессиональный

Входит в состав части учебного плана: обязательная

Форма обучения: очная

| Статус | Должность | И.О. Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик | Доцент | Н.Л.Пантелеева |  |
| Одобрена на заседании кафедры ХТ __.___.2019, протокол №__ | Зав. кафедрой ХТ | В.В. Коньшин |  |
| Согласовал | Руководитель ППССЗ | В.В. Коньшин |  |
|  | Директор УТК | О.Л. Бякина |  |
|  | Директор УМЦ | С.Г. Андреенко |  |

Барнаул 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт рабочей программы дисциплины Материаловедение полимерных композитов	3

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: обязательная часть общепрофесмсионального цикла.	3

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины	3

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины………………………………………………………………………..6

2 Структура и содержание учебной дисциплины	6

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы	6

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Информационные технологии в профессиональной деятельности	7

3. Условия реализации учебной дисциплины	10

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению	10

3.2 Информационное обеспечение обучения	    10

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	11

## ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Фонд оценочных материалов по дисциплине…………………………………………………………………………….14

## ПРИЛОЖЕНИЕ Б Методические рекомендации …………………………………..22

- 1 Паспорт рабочей программы дисциплины Материаловедение полимерных композитов

1.1	Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла.

1.2	Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: Цель учебной дисциплины — формирование знаний и умений, соответствующих ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-05, ОК-06, ОК-07, ОК-08, ОК-09, ОК-10,  ПК 4.1, ПК 4.2.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Номер /индекс компетенции по ФГОС СПО | Содержание компетенции | В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: |
| --- | --- | --- |
|  |  | знать | уметь |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | основные источники информации и ресурсы для решения профессиональных задач; методы работы в профессиональной сфере; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. | анализировать задачу или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи или проблемы; определять необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью наставника. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; способы оформления результатов поиска информации. | определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую информацию; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | содержание нормативно-правовой документации; возможные траектории профессионального развития и самообразования. | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального развития. |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | основы проектной деятельности. | организовывать работу коллектива; взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | правила оформления документов. | оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе. |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей | сущность общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности. | осознавать значимость своей профессии. |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности. | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | современные средства и устройства информатизации. | применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила чтения текстов профессиональной направленности. | понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. |
| ПК 4.1. | Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических процессов с использованием программно-аппаратных комплексов. | Свойства полимерных материалов, нормы расхода материалов, виды технологических процессов переработки полимеров, параметры технологических процессов и способы их контролировать | Выбирать полимер и конструкцию деталей, технологию изготовления изделия ; подбирать технологические параметры процесса |
| ПК 4.2. | Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами | Свойства полимерных материалов, конст рукцию полимерных изделий, виды технологических процессов переработки полимеров | Выбирать полимер и конструкцию деталей, технологию изготовления изделия с заданными свойствами |

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины для специальности 18.02.13 Технология производства  изделий из полимерных композитов по очной форме обучения:

Общий объем учебной нагрузки –100 часов, в том числе:

работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 87 час;

самостоятельной работы студентов – 7 часов;

промежуточной аттестации – 6 часов.

2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов по видам учебной работы |
| --- | --- |
| Общий объем учебной нагрузки | 100 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 87 |
| в том числе: |  |
| лекции | 34 |
| практические занятия | 34 |
| лабораторные занятия | 17 |
| Самостоятельная работа студента | 7 |
| в том числе: |  |
| Подготовка к текущей аттестации | 5 |
| Подготовка к промежуточной аттестации | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины
Материаловедение полимерных композитов

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Содержание учебного материала |
| Тема 1. Характеристика полимерной основы композитов | Характеристика полимерных композитов. Основные понятия и определения. Структура полимерных композитов. | 2 | Репродуктивный |
|  | 2. Классификация полимеров Структура, свойства и применение полимеров общетехнического назначения. Структура, свойства и применение полимеров инженерно -технического назначения | 2 |  |
|  | 3. Структура, свойства и применение маслобензостойких полимеров Структура, свойства и применение теплостойких конструкционных полимеров. | 2 |  |
|  | 4. Каучуки общего назначения | 2 |  |
|  | 5. Каучуки специального назначения | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Типы полимерных матриц. Классификация матриц по происхождению и структуре. | 2 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие: Состав резиновых смесей, назначение компонентов | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Влияние типа полимера на деформационные свойства резиновых смесей | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Экспресс-контроль резиновых смесей | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: В том числе: 1.Элементный анализ полимера (по вариантам) 2.Определение степени пористости вспененного полимера 3.Определение температуры размягчения и температуры плавления полимера (по вариантам) 4. Определение типа полимера пиролитическим методом | 9 3 2 2 2 | Продуктивный |
| Тема 2 Армирующие материалы композитов . Дисперсные, волокнистые и листовые наполнители | 1. Наполнение как способ модификации свойств полимера. Усиливающие и инертные наполнители | 2 | Репродуктивный |
|  | Технический углерод. Основные характеристики технического углерода. Классификация технического углерода. | 2 |  |
|  | 3. Неорганические наполнители природного и синтетического происхождения. Органические наполнители. | 2 |  |
|  | 4.Волокнистые и листовые наполнители | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Влияние наполнителей на технологические свойства полимерных композитов | 2 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие: Влияние наполнителей на деформационные свойства композитов | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Основные характеристики волокнистых материалов | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Основные характеристики листовых наполнителей | 2 |  |
|  | Лабораторные работы: В том числе: 1.Определение содержания меловых добавок в полимерном композите 2. Определение содержания минеральных наполнителей в полимерном композите 3. Определение содержания оксида цинка (титана) в композите на основе поливинилхлорида | 8 3 3 2 | Продуктивный |
| Тема 3 Пластификаторы. Влияние пластификаторов на технологические свойства полимерных композитов. | Пластификация полимеров. Необходимость введения пластификаторов. | 2 | Репродуктивный |
|  | Требования к пластификаторам | 2 |  |
|  | Продукты переработки нефти. Синтетические эфирные пластификаторы. | 2 |  |
|  | Влияние пластификаторов на свойства эластомерных композитов | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Пластификаторы - продукты переработки каменного угля и горючих сланцев. | 2 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие: Пластификаторы - продукты растительного происхождения | 2 |  |
| Тема 4. Характеристика различных групп компонентов композитов | Способы предотвращения старения. Классификация и свойства стабилизаторов | 2 | Репродуктивный |
|  | Смазки и реологические добавки | 2 |  |
|  | Вулканизующие агенты и отвердители реактопластов | 2 |  |
|  | Модификаторы и целевые добавки | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Виды старения полимерных композитов. | 4 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие: Виды старения резин. Способы защиты резин от старения. | 4 |  |
|  | Практическое занятие: Антипирены, антистатики | 2 |  |
|  | Практическое занятие: Разновидности и свойства вторичного полимерного сырья | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: 1. Подготовка к текущему контролю 2. Подготовка к промежуточной аттестации | 7 | Продуктивный |
| Консультация | 2 | Продуктивный |
| Итоговый контроль экзамен | 6 |  |
| Всего: | 100 |  |

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

ознакомительный  - узнавание ранее изученных объектов, свойств;

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством;

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.

3. Условия реализации учебной дисциплины

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета для проведения лекций и практических занятий.

Оборудование учебного кабинета: проектор, экран.

Технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением: ОС Windows, Microsoft Office или OpenOffice.

Для проведения лабораторных работ используются учебные лаборатории:

№ 304 ХК (№ 91, 88, 82 - согласно технического плана, площадь – 104,2 кв.м., посадочных учебных  мест - 30)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, лаборатория.

Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска, экран, мультимедийный проектор BenQ PB8250, ноутбук.

Лабораторное оборудование: термостаты, реакторы, электродвигатели, сушильный шкаф, муфельная печь, вакуумный насос, дистиллятор, би-дистиллятор, пламенный фотометр Flapho-4, вытяжные  шкафы, весы технические, весы аналитические, электрические плитки, титровальный стол, лабораторные  столы, химическая  посуда.

3.2 Информационное обеспечение обучения

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к  электронно-библиотечным системам IPR-books, Университетская библиотека online, Лань и к электронной информационно-образовательной среде ILIAS.

Основная литература

1.Сутягин, В.М. Физико-химические методы исследования полимеров [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.М. Сутягин, А.А. Ляпков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 140 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99212.

2.Полимерные композиционные материалы: структура, свойства, технология./М.Л.Кербер и др. под общ.ред. А.А.Берлина-Профессия,2018.-623 с. – 30экз.

Дополнительная литература

3. Земсков, Ю.П. Организация и технология испытаний [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Земсков, Л.И. Назина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 220 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107930.

Интернет-ресурсы

11. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com

12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/

13. http://www.polymerbranch. сom

14. : http://www.сhemic.ru/

15. http://plastinfo.ru/

16. http://сhemanalytica.com

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, текущей и промежуточной аттестаций.

| Результаты обучения (усвоенные знания, освоенные умения) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Знать: основные источники информации и ресурсы для решения профессиональных задач; методы работы в профессиональной сфере; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; способы оформления результатов поиска информации; содержание нормативно-правовой документации; возможные траектории профессионального развития и самообразования. основы проектной деятельности; правила оформления документов; сущность общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности. правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности. условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. современные средства и устройства информатизации. правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила чтения текстов профессиональной направленности; свойства полимерных материалов, нормы расхода материалов, виды технологических процессов переработки полимеров, параметры технологических процессов и способы их контролировать; конструкцию полимерных изделий, виды технологических процессов переработки полимеров | Выполнение контрольных заданий , защита лабораторных работ, экзамен |
| Уметь: анализировать задачу или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи или проблемы; определять необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью наставника. определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую информацию; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; выстраивать траектории профессионального развития. организовывать работу коллектива; взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе профессиональной деятельности. оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе. осознавать значимость своей профессии. соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности. использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; выбирать полимер и конструкцию деталей ; подбирать технологические параметры процесса, технологию изготовления изделия с заданными свойствами | Выполнение контрольных заданий , защита лабораторных работ, экзамен |

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

| Наименование дисциплины | Кафедра-разработчик РПД | Предложения об изменении РПД | Подпись заведующего кафедрой/протокол заседания кафедры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# Приложение А (обязательное)

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Материаловедение полимерных композитов

Для специальности:  18.02.13 Технология производства изделий

из полимерных композитов

Уровень подготовки: специалист среднего звена

Форма обучение: очная

Барнаул, 2019

Разработчик ФОМ по дисциплине:

Пантелеева Надежда Львовна, к. х. н.             Кафедра химической технологии

ФИО, учёное звание,                                                                         наименование кафедры

____________________        ________________

дата                                                     подпись

Эксперт

наименование кафедры

ФИО, учёное звание,

____________________        ________________

дата                                                    подпись

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Материаловедение полимерных композитов

»

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Характеристика полимерной основы композитов | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 4.1 ПК 4.2 | Выполнение контрольных заданий , защита лабораторных работ, экзамен | Тесты текущей аттестации Тесты промежуточной аттестации |
| Тема 2 Армирующие материалы композитов. Дисперсные, волокнистые и листовые наполнители | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 4.1 ПК 4.2 | Выполнение контрольных заданий , защита лабораторных работ, экзамен | Тесты текущей аттестации Тесты промежуточной аттестации |
| Тема 3 Пластификаторы. Влияние пластификаторов на технологические свойства полимерных композитов. | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 4.1 ПК 4.2 | Выполнение контрольных заданий , защита лабораторных работ, экзамен | Тесты текущей аттестации Тесты промежуточной аттестации |
| Тема 4 Характеристика различных групп компонентов композитов | ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ПК 4.1 ПК 4.2 | Выполнение контрольных заданий , защита лабораторных работ, экзамен | Тесты текущей аттестации Тесты промежуточной аттестации |

# Приложение А (обязательное)

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Вопросы для текущего контроля

Тема 1 Характеристика полимерной основы композитов

- Бутадиен-стирольные эмульсионные каучуки. Структура и свойства. Применение

- Написать химическую формулу мономерного звена  натурального каучука

- Дать характеристику и сравнить свойства каучуков   СКИ-3, СКИ-3С, СКИ-3-01

- Строение и свойства каучука СКИ-3. Применение

- Написать химическую формулу мономерного звена бутадиенового каучука

- Дать характеристику и сравнить свойства СКМС-10, СКМС-30 АРК, СКМС-30АРКМ-15

- Строение и свойства каучука СКД. Применение

- Написать химическую формулу мономерного звена бутадиен -стирольных каучуков

- Дать характеристику и сравнить свойства каучуков   СКИ-3, СКИ-3С, СКИ-3-01

- Новые каучуки общего назначения. Структура и свойства. Применение

- Написать химическую формулу мономерного звена синтетических изопреновых каучуков

- Дать характеристику и сравнить свойства каучуков   СКД, СКБ, СКВ

- Структура и  свойства бутилкаучука. Применение

- Структура и свойства бутадиен-нитрильных каучуков. Применение

- Структура и свойства хлоропреновых каучуков.  Применение.

- Этилен-пропиленовые каучуки. Структура и свойства. Применение

- Фторкаучуки. Структура и свойства. Применение

- Указать  маслобензостойкие каучуки

- Указать тепло-и термостойкие каучуки

- Указать каучуки, обладающие высокой газонепроницаемостью

- Привести марки бутадиен-нитрильных каучуков, объяснить обозначения.

- Привести марки бутилкаучуков, объяснить обозначения

- Привести марки этиленпропиленовых каучуков, объяснить обозначения

Тема 2 Армирующие материалы композитов. Дисперсные, волокнистые и листовые наполнители

- Синтетические минеральные наполнители

- Неорганические наполнители

- Наполнители. Активные и неактивные.

- Характеристика технического углерода

3.  Классификация марок ТУ

4. Основные параметры ТУ

5. Влияние ТУ на свойства резиновых смесей

6. Влияние ТУ на вулканизацию резиновых смесей

7. Влияние ТУ на физико-механические свойства резин

8.  Классификация волокнистых наполнителей. Основные типы волокнистых наполнителей

- Основные характеристики волокнистых материалов

- Стеклянные и углеродные волокна в композитах

- Борные и асбестовые волокна в композитах

- Основные характеристики текстильных кордов

- Органические армирующие волокна

- Характеристика вискозных и полиамидных кордов.

- Характеристика стеклянных и полиэфирных волокон

- Листовые и слоистые наполнители

- Характеристика и применение металлокорда и проволоки

Тема 3. Пластификаторы. Влияние пластификаторов на технологические свойства полимерных композитов.

1.Пластификаторы. Требования, предъявляемые к пластификаторам

- Пластификаторы - продукты переработки нефти

- Пластификаторы синтетические

- Пластификаторы - продукты переработки каменного угля и горючих сланцев

- Пластификаторы - продукты растительного происхождения

- Влияние пластификаторов  на свойства резиновых смесей

- Влияние пластификаторов на вулканизацию резиновых смесей

- Влияние пластификаторов на физико-механические свойства резин

- Влияние пластификаторов  на технологические  свойства композитов

- Влияние пластификаторов на деформационные свойства композитов

Тема 4. Характеристика различных групп компонентов композитов

  - Стабилизация, свойства стабилизаторов

  - Старение, виды старения

  - Термоокислительное старение, способы ингибирования процесса старения

  - Защитные воски

  - Фосфорсодержащие стабилизаторы

  - Фенольные стабилизаторы

  - Аминные стабилизаторы

  - Модификация. Направление модификации

  - Модификаторы адгезии

  - Модификация каучуков и резин

  - Применение системы модификаторов

  - Ускорители вулканизации. Требования к ускорителям. Системы ускорителей

  - Применение сульфенамидных ускорителей Характеристика,.

  - Тиазольные ускорители. Характеристика, применение

  - Тиурамные ускорители. Характеристика, применение

  - Пероксиды. Характеристика, применение

  - Оксиды металлов. Характеристика, применение.

  - Сера. Характеристика, применение. Доноры серы.

  - Ускорители. Характеристика, применение

  - Активаторы вулканизакции. Характеристика, применение

Вопросы для текущего контроля

по лабораторным работам

- В чем сущность метода исследования

- Какая аппаратура, применяется  в лабораторной работе.

- Какие  параметры измеряются в ходе анализа?

- Какие расчеты проводятся при использовании экспериментальных результатов

- Какова точность измерения показателей

- От чего зависит величина получаемого результата

- При каких параметрах проводился эксперимент

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тесты для промежуточной аттестации по дисциплине

- Карбоксилатные каучуки. Структура, свойства и области применения (ПК 4.1, ОК 06  )

- Бутилкаучук. Структура, свойства и области применения (ПК 4.1,  ОК 06 )

- Бутадиен- нитрильные каучуки. Структура, свойства и области применения (ПК 4.1, ОК 03 )

- Этилен - пропиленовые каучуки. Структура, свойства и применение(ПК 4.1, ОК 03)

- Хлоропреновые каучуки. Структура, свойства и области применения (ПК 4.1,  ОК 10 )

- Пластификация. Основные группы пластификаторов. Их свойства и влияние на свойства композитов (ПК 4.2,  ОК03 )

- Пластификация. Пластификаторы и мягчители. Принцип подбора пластификаторов (ПК 4.2, ОК 03 )

- Влияние структуры вулканизационной сетки на свойства резин. Применение сульфенамидных ускорителей. (ПК 4.2, ОК 02 )

- Кинетика вулканизации. Закономерности формирования вулканизационной структуры. Активаторы вулканизации. (ПК 4.2, ОК 02  )

- Ускорители вулканизации. Требования к ускорителям. Системы ускорителей (ПК 4.1, ОК 05 )

- Вулканизация серой и ускорителями. Влияние ускорителей на свойства резин. Замедлители подвулканизации. (ПК 4.2,  ОК 06 )

12.Активные и неактивные наполнители. Влияние структурных и физико-химических свойств поверхности техуглерода на усиление резин (ПК 4.1, ОК 07 )

13. Технический углерод. Основные характеристики технического углерода. Основные марки технического углерода. (ПК 4.1, ОК 04  )

14. Классификация технического углерода, диспергирование технического углерода(ПК 4.2, ОК 10  )

15. Наполнители. Основные типы неорганических наполнителей (ПК 4.1,ОК 07 )

16. Классификация искусственных волокон (ПК 4.2, ОК 10  )

17. Классификация синтетических волокон (ПК 4.2, ОК 10  )

18.Классификация волокнистых наполнителей. (ПК 4.2,  ОК 10 )

- Основные типы волокнистых наполнителей (ПК 4.1, ОК 10  )

- Основные характеристики волокнистых материалов (ПК 4.2, ОК 08 )

- Основные характеристики текстильных кордов (ПК 4.1, ОК 09  )

- Органические армирующие волокна(ПК 4.2,  ОК 10 )

- Характеристика вискозных и полиамидных кордов. (ПК 4.2, ОК 10  )

- Характеристика стеклянных и полиэфирных волокон (ПК 4.2,  ОК 10 )

- Листовые и слоистые наполнители (ПК 4.1, ОК  10  )

- Характеристика и применение металлокорда и проволоки (ПК 4.2, ОК 08  )

- Модификация. Направление модификации (ПК 4.1, ОК 03 )

- Модификаторы адгезии (ПК 4.2,  ОК 10 )

Критерии оценки

| Отлично | студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | студент, обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |

Приложение Б

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Для лучшего освоения учебной дисциплины перед каждой лекцией студент повторяет предыдущий лекционный материал и прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с использованием рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы (п.3.2).

При подготовке к практическим занятиям  студенту, кроме повтора лекционного материала по теме занятия, необходимо также  изучить методические рекомендации, выданные преподавателем.

Выполнение этих видов работы в соответствующие сроки позволит студентам уже в течение семестра вести подготовку к ЭКЗАМЕНУ во 2 семестре по дисциплине. Экзамен  сдаётся в письменном виде в сессию по тестам промежуточной аттестации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ

К  ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ и ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Практические занятия по дисциплине необходимы для усвоения теоретического материала и выполнения конкретного задания. Для продуктивной работы на практических занятиях и  лабораторных работах необходимо:

- обязательно ознакомиться с лекционным материалом;

- ознакомиться с методическим материалом по выполнению практического занятия и лабораторной работы.

Целью защиты являются краткие конкретные и обоснованные ответы на вопросы преподавателя по теме практической работы и технологии выполнения лабораторной работцы. В процессе защиты должно быть продемонстрировано умение использовать различные подходы к решению поставленной задачи, интерпретация полученных результатов, оперирование понятийным аппаратом, понимание сущности решаемых задач.

При оценке защиты учитываются следующие критерии:

- соответствие содержания выполненной работы сформулированным заданиям,

- обоснованность использованных способов и методов выполнения задания,

- культура оформления работы и отчета,

- владение терминологией и понятийным аппаратом,

- грамотность и культура изложения,

- наличие собственного взгляда,

- обоснованность выводов,

- логичность, полнота и глубина ответов,

- самостоятельность суждений,

- умение работать с материалом учебных пособий, систематизировать и структурировать материал,

- умение работать в команде,

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.

Защита оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

• 75– 100 баллов – «отлично»;

• 50 – 74 баллов – «хорошо»;

• 25 – 49 баллов – «удовлетворительно;

• менее 25 баллов – «неудовлетворительно».

Итак, в ходе подготовки к практическому занятию следует внимательно ознакомиться с планом, вопросами, вынесенными на защиту, досконально изучить соответствующий лекционный материал, предлагаемую учебную методическую и справочную литературу. Обращение к дополнительным источникам позволяет в значительной мере углубить проблему, что разнообразит процесс ее обсуждения.

Следует помнить, что обучаемый должен не просто воспроизводить сумму полученных знаний по заданной теме, но и творчески переосмыслить подходы к пониманию тех или иных проблем, явлений, событий, продемонстрировать и убедительно аргументировать собственную позицию.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕКЦИЙ

Традиционно подготовка академической лекции предполагает определение цели изучения материала по данной теме; составление плана изложения материала; - определение основных понятий темы;  подбор основной литературы к теме.

При подготовке лекции важно временное планирование, определение четко по времени каждой структурной часть лекции и строгое выполнение этого времени в аудитории. Чтобы загруженность материалов вопросами плана лекции была равномерной, необходимо уже при этой работе определять места с отсылкой к самостоятельному изучению студентами части материала или повторения проблемы, вынесенной в лекцию.

При планировании лекционных вопросов необходимо хорошо продумать и четко обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы лекция получилась логически выстроенной и органичной. Часть материала рационально давать через схемы. При этом необходимо помнить, что схема несет большую смысловую нагрузку и выстраивать ее необходимо продуманно и четко. В идеале, разумеется, необходимо использовать современные технические средства обучения, там,  где позволяет оборудованная аудитория.

Читая лекцию, желательно разделять в тексте вопросы плана, чтобы у студентов в конспекте выстроилась четкая структура материала, чтобы легче было ориентироваться в конспекте при подготовке к практическим занятиям и экзамену. Основные положения и выводы лекции рекомендуется повторять, ибо они и есть каркас любого конспекта. Интонации голоса лектора должны быть рассчитаны на помещение и акустику лекционной аудитории, дикция четкая, размеренная.

Закончить лекцию рекомендуется хорошо продуманным четким выводом.