РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Профессионального модуля

ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

(код и наименование профессионального модуля по учебному плану специальности)

Для специальности: 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

Входит в состав цикла: профессиональный

Форма обучения: очная

| Статус | Должность | И.О. Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработчик | Доцент | А.А. Беушев |  |
| Одобрена на заседании кафедры ХТ __.___.2019, протокол №__ | Зав. кафедрой ХТ | В.В. Коньшин |  |
| Согласовал | Руководитель ППССЗ | В.В. Коньшин |  |
|  | Директор УТК | О.Л. Бякина |  |
|  | Директор УМЦ | С.Г. Андреенко |  |

Барнаул 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	3

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы	3

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля .......................	3

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	7

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы профессионального модуля ……………………………………………………...7

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля	9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ……....17

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 	17

3.2. Информационное обеспечение…….	19

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	21

ПРИЛОЖЕНИЕ А	25

ПРИЛОЖЕНИЕ Б…………………………………………………………..……43

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

1.1 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: обязательная часть профессионального цикла.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: Профессиональный модуль предполагает освоение следующего вида профессиональной деятельности: ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения.

Цель профессионального модуля – формирование знаний и умений, соответствующих ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2 ФГОС СПО по специальности 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Индекс компетен- ции по ФГОС СПО | Содержание компетенции | В результате прохождения производственной практики обучающиеся должны: |
| --- | --- | --- |
|  |  | знать | уметь | иметь практический опыт |
| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | методы работы и порядок оценки результатов решения задач в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | анализировать задачу или проблему в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; определять необходимые ресурсы; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью наставника. | выбора предпочтительного технологического решения из возможных в принятом технологическом процессе производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | номенклатуру информационных источников применяемых в производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую информацию; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска. | поиска по разработке технологических процессов и управляющих программ производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. | содержание нормативно-правовой документации; возможные траектории профессионального развития и самообразования. | определять актуальность нормативно-правовой документации при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; выстраивать траектории профессионального развития. | планирования работы по разработке технологических процессов и управляющих программ в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | основы проектной деятельности производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | организовывать работу коллектива; взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | работы в команде при разработке и реализации технологических процессов и управляющих программ в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | правила оформления документов. | оформлять документы по тематике производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения на государственном языке; проявлять толерантность в рабочем коллективе. | оформления технологических документов на государственном языке для разработанных технологических процессов производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | сущность общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности. | описывать значимость своей профессии. | умения проявлять патриотизм при приобретении практических знаний при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | правила экологической безопасности и основные ресурсы, задействованные в производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в в производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | разработки экологически чистых технологических процессов; выбора ресурсосберегающих технологических процессов. |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения. | использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии. | применения средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в профессиональной деятельности. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | современные средства и устройства информатизации. | применять средства информационных технологий для решения задач в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; использовать современное программное обеспечение. | применения информационных технологий при разработке и реализации технологических процессов и управляющих программ при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; правила чтения текстов профессиональной направленности. | понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы. | чтения текстов профессиональной направленности в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ОК 11. | Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | основы предпринимательской деятельности в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | разработки коммерчески привлекательных технологических процессов при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения |
| ПК 4.1 | Контролировать расход сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов и параметры технологических процессов с использованием программно-аппаратных комплексов | методы контроля обеспечивающие выпуск продукции высокого качества | контролировать работу оборудования, состояние аппаратуры и контрольно-измерительных приборов | в проведении контроля расхода сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов. |
| ПК 4.2 | Получать готовые изделия (полупродукты) с определенными характеристиками различными методами | взаимосвязи параметров химико-технологического процесса; причины нарушений технологического режима; виды брака, причины их появления и способы устранения. | обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов в соответствии с требованиями нормативной и технической документации; анализировать причины нарушений технологического процесса, возникновение брака продукции. | в получении готовых изделий с определенными характеристиками различными методами; анализе причин брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и ликвидации |

# 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы профессионального модуля

| Вид учебной работы | Объем часов по видам учебной работы |
| --- | --- |
| Общий объем учебной нагрузки: | 554 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: | 552 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 33 |
| практические занятия | 100 |
| уроки | 67 |
| курсовой проект | 32 |
| консультации | 2 |
| учебная практика | 180 |
| производственная практика | 108 |
| Самостоятельная работа обучающихся в том числе: Подготовка к экзамену Подготовка курсового проекта. Подготовка к зачету с оценкой. | 18 5 10 3 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена по модулю, зачетов с оценкой | 14 |

2.1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы дисциплины МДК.04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

| Вид учебной работы | Объем часов по видам учебной работы |
| --- | --- |
| Общий объем учебной нагрузки: | 204 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: | 183 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 33 |
| практические занятия | 66 |
| лабораторные работы | - |
| уроки | 50 |
| контрольные работы | - |
| курсовой проект | 32 |
| консультации | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся в том числе: Подготовка к экзамену Подготовка курсового проекта. | 15 5 10 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

2.1.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы дисциплины МДК.04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов

| Вид учебной работы | Объем часов по видам учебной работы |
| --- | --- |
| Общий объем учебной нагрузки: | 56 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем: | 51 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 34 |
| уроки | 17 |
| Самостоятельная работа обучающихся в том числе: Подготовка к зачету с оценкой | 3 3 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой | 2 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля

2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения:

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала: лекции, уроки, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Формование изделий из наполненных пластмасс |
| Тема 1.1 Полимерные композитные материалы | Содержание учебного материала Роль и значение полимерных композитных материалов для различных отраслей промышленности. Классификация полимерных композитов. Компоненты, используемые при производстве композиционных материалов. Матричные материалы. Армирующие элементы. Методы получения и переработки полимерных композиционных материалов. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 1 Получение заготовок для полимерных композиционных материалов в виде препрeгов. Урок № 2 Объединение упрочняющих элементов. | 2 2 | репродуктивный |
| Тема 1.2 Прессование полимерных композиционных материалов (ПКМ) | Содержание учебного материала Прессование. Принцип процесса прессования. Основные параметры прессования. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Основное оборудование для прессования, устройство и принцип действия. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 3 Технологическая оснастка для прессования. Урок № 4 Параметры процесса прессования полимерных композиционных материалов. | 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 1 Выбор технологических параметров проведения процесса прессования. Подбор пресса для прессования заданного изделия. | 2 | продуктивный |
| Тема 1.3 Литье под давлением | Содержание учебного материала Литье под давлением. Принцип процесса литья под давлением. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. Технологический процесс литья под давлением. Подготовка сырья. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 5 Разновидности литья под давлением. Урок № 6 Влияние технологических свойств перерабатываемого материала на выбор режима и качество изделий. | 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 2 Выбор технологических параметров литья под давлением. Подбор литьевой машины для изготовления заданного изделия. | 4 | продуктивный |
| Тема 1.4 Экструзия и соэкструзия | Содержание учебного материала Экструзия полимерных композиционных материалов. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 7 Параметры процесса экструзии полимерных композитов. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 3 Выбор технологических параметров проведения экструзии рукавных пленок, труб и шлангов, листов. Технологический расчет оборудования экструзионных цехов | 4 | продуктивный |
| Тема 1.5 Штамповка | Содержание учебного материала Назначение штамповки. Методы штамповки. Номенклатура получаемых изделий. Основное оборудование. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 8 Виды перерабатываемых материалов. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 4 Разработать технологическую схему переработки отходов | 4 | продуктивный |
| Раздел 2 | Формирование заготовок из армированных пластиков |
| Тема 2.1 Выкладка в форме | Содержание учебного материала Основные операции выкладки в форму. Адгезионный слой. Раскрой и укладка препрега. Формы для выкладки препрега. Изготовление препрегов. Основные свойства препрегов. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 9 Контроль качества препрегов. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 5 Разработать технологическую схему получения листового конструктивного материала | 4 | продуктивный |
| Тема 2.2 Выкладка сухих пакетов | Содержание учебного материала Выкладка непропитанной ткани. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 10 Выкладка термопластичных армированных полуфабрикатов. | 2 |  |
| Тема 2.3 Пултрузия и роллтрузия | Содержание учебного материала Пултрузия и роллтрузия. Назначение процесса. Технологические схемы процесса. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 11 Оснастка, применяемая при пултрузии. Урок № 12 Роллтрузия, основные закономерности. | 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 6 Разработать технологическую схему получения арматуры определенного профиля. | 4 | продуктивный |
| Тема 2.4 Напыление волокна и связующего | Содержание учебного материала Напыление. Назначение процесса. Схема нанесения покрытий напылением. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 13 Конструкции пистолетов – распылителей. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 7 Разработать технологическую схему нанесения покрытий на изделия. | 4 | продуктивный |
| Тема 2.5 Формирование геометрии и структуры плетением | Содержание учебного материала Назначение процесса. Схема плетения по шпилькам. Схема плетения на оснастке с прорезью. Схема изготовления тканных сот. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 14 Плетение на оправке с пазами. Урок № 15 Плетение пространственно – армированного каркаса. | 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 8 Разработать технологическую схему получения сот. | 4 | продуктивный |
| Тема 2.6 Намотка | Содержание учебного материала Процесс намотки. Классификация способов намотки. Оправки для намотки. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 16 Схемы поперечной, продольной, продольно – поперечной, спиральной намоток. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 9 Разработать технологическую схему получения изделий намоткой | 4 | продуктивный |
| Раздел 3 | Формование изделий из армированных пластиков |
| Тема 3.1 Контактное формование | Содержание учебного материала Общие сведения о контактном формовании. Контактное формование роликами. Контактное формование натяжением нити (ленты, жгута). Формование обмоткой резиновым жгутом. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 17 Вибрационное формование. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 10 Разработка технологической схемы производства стеклоленточки. | 4 | продуктивный |
| Тема 3.2 Прессовое формование. Пневмогидрокомпрессион ное формование | Содержание учебного материала Жесткое прессование. Упругое прессование. Упругое формование вакуумированием. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 18 Формование в пресс – камерах. Урок № 19 Автоклавное формование и гидроклавное. | 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 11 Разработка технологической схемы производства изделий упругим вакуумированием. | 4 | продуктивный |
| Тема 3.3 Термокомпрессионное формование. Магнитоимпульсное формование | Содержание учебного материала Формование температурным расширением вкладышей. Комбинированные способы формования. Общие сведения о магнитоимпульсном формовании. Достоинства метода. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 20 Схемы формующего узла. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 12 Разработка технологической схемы производства конкретного изделия. | 4 | продуктивный |
| Тема 3.4 Пропитка заготовок | Содержание учебного материала Пропитка под давлением в замкнутой форме. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 21 Пропитка в открытой форме. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 13 Разработка технологической схемы пропитки под давлением в замкнутой форме. | 4 | продуктивный |
| Тема 3.5 Выбор метода формования из условий нагруженности деталей. Температурный режим формования. | Содержание учебного материала Основные критерии для выбора метода формования. Способы нагрева. Высокочастотный способ. Нагрев лучистой энергией. Термостабилизация. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 22 Конвективный нагрев. | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 14 Выбор метода формования и температурного режима для заданных условий | 4 | продуктивный |
| Раздел 4 | Переработка и утилизация отходов производства |
| Тема 4.1 Переработка и утилизация отходов производства | Содержание учебного материала Классификация отходов по источнику образования. Термины и определения вторичных материальных ресурсов в соответствии с ГОСТ 25916. Вторичное сырье. Композиционные материалы в строительстве. Сущность переработки отходов. Способы получения новых композиционных материалов. Утилизация отходов производства. | 1 | репродуктивный |
| Раздел 5 | Основы проектирования производств |
| Тема 5.1 Анализ существующих производств | Содержание учебного материала Анализ технико-экономических показателей важнейших производств базового предприятия по переработке пластмасс; их достоинства и недостатки. Перспективы развития важнейших производств по переработке полимерных композитов. | 2 | репродуктивный |
| Тема 5.1 Разработка технологических схем | Содержание учебного материала Разработка технологической схемы производства заданных изделий | 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 15 Разработка технологической схемы производства заданного изделия | 4 | продуктивный |
| Тема 5.2 Компоновочные решения при проектировании | Содержание учебного материала Исходные данные для проектирования. Правила расстановки оборудования. | 2 | репродуктивный |
|  | Урок № 23 Определение производственных площадей. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 16 Проектирование плана участка с компоновкой оборудования на отметке 0.000. | 4 | продуктивный |
| Тема 5.3. Основы конструирования изделий из пластмасс | Содержание учебного материала Общие принципы конструирования изделий. Предварительный выбор материала. | 1 | репродуктивный |
|  | Урок № 24 Анализ условий эксплуатации Урок № 25 Разработка технического задания. | 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 17 Предварительный расчет основных параметров изделия. | 4 | продуктивный |
| Курсовое проектирование | 32 | продуктивный |
| Консультации | 2 |  |
| Самостоятельная работа студента Подготовка к экзамену Подготовка курсового проекта. | 5 10 | репродуктивный продуктивный |
| Промежуточная аттестация | Экзамен (6 часов) |  |
| Всего | 204 |  |

2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины МДК.04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов:

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала: лекции, уроки, практические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов |
| Тема 1.1 Анализ технико-экономических показателей | Урок № 1 Исходные данные для проектирования. Урок № 2 Правила расстановки оборудования. Урок № 3 Определение производственных площадей. Урок № 4 Общие принципы конструирования изделий. Урок № 5 Предварительный выбор материала. | 2 2 2 2 2 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 1 Проведение контроля изготовления изделия из полимерных материалов Практическое занятие № 2 Проведение испытания изделия из полимерных материалов. Практическое занятие № 3 Разработка технологической схемы производства заданных изделий из полимерных композитов. | 4 6 4 | продуктивный |
| Тема 1.2 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов | Урок № 6 Виды брака, причины их появления и способы устранения. Урок № 7 Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией. Урок № 8 Технологии сборки изделий из полимерных композитов. | 2 2 3 | репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 4 Определение брака изделий из полимерных композитов. Практическое занятие № 5 Разработка технологии ремонта изделия из полимерных композитов Практическое занятие № 6 Анализ нормативной документации на сырье, полуфабрикаты и готовую продукцию. Практическое занятие № 7 Разработка технологической схемы ремонта изделия из полимерных композитов. | 6 4 4 6 | продуктивный |
| Самостоятельная работа студента Подготовка к зачету с оценкой | 3 | репродуктивный продуктивный |
| Промежуточная аттестация | Зачет с оценкой (2 часа) |  |
| Всего | 56 |  |

УП.04.01 Учебная практика

Семестр 4

Цель, задачи и содержание учебной практики приведены в программе учебной практики УП.04.01.

ПП.04.01 Производственная практика

Семестр 5

Цель, задачи и содержание производственной практики приведены в программе производственной практики ПП.04.01.

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала: лекции, уроки, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Промежуточная аттестация | Экзамен по модулю (6 часов) |  |
| ВСЕГО: | 6 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Учебный кабинет технологии производства композитных материалов, лаборатории технологии производства композитных материалов, технологии переработки композитных материалов, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий и плакатов.

Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор, ноутбук, выход в сеть интернет.

Оборудование кабинета технологии производства композитных материалов: оборудование для подготовки полимерных композиционных материалов в производство, для переработки  полимерных композиционных материалов, для завершающих процессов переработки полимерных композиционных материалов, для вспомогательных процессов переработки полимерных композиционных материалов, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, приборы, электрофицированные таблицы,  комплект учебно-наглядных пособий.

Оборудование кабинета переработки композитных материалов: рабочие места по количеству обучающихся, инструмент и оборудование для изготовления оснастки, основные и вспомогательные материалы для изготовления оснастки.

Учебная практика проходит в кафедральных аудиториях, мастерских: № 402 ХК (№91 согласно технического плана, площадь – 108,2 кв.м., посадочных учебных мест - 30).

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа (семинарские занятия, лабораторные занятия, практические занятия, уроки), курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя, классная доска.

Лабораторное оборудование: посуда стеклянная, оборудование стеклянное,  насосы водоструйные, манометры, посуда мерная, приборы измерительные (реометры, вискозиметры, пикнометры, нагревательные приборы, прибор для определения температуры плавления, весы лабораторные, установки для экстракции). Установка для элементного анализа. Вытяжные шкафы.

Производственная практика реализуется в организациях химического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 26 Химическое, химико-технологическое производство.

Базами производственной практики являются химические предприятия города и края, такие как АО ПО «Алтайский шинный комбинат», ООО «Мартика», ООО «Трубопласт-А», ООО «Росал», ООО «Мопс», ООО «Тукан колор», ООО «Агроиндустрия», ООО «Аником».

# 3.2 Информационное обеспечение

Основная литература

- Сутягин, В. М. Основы проектирования и оборудование производств полимеров: учебное пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков, В. Г. Бондалетов. — 3-е изд., испр. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-2711-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: — URL: https://e.lanbook.com/book/99213

- Сутягин, В. М. Общая химическая технология полимеров: учебное пособие / В. М. Сутягин, А. А. Ляпков. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 208 с. — ISBN 978-5-8114-4991-0. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. Режим доступа: — URL: https://e.lanbook.com/book/130193

- Сосенушкин, Е. Н. Технологические процессы и инструменты для изготовления деталей из пластмасс, резиновых смесей, порошковых и композиционных материалов: учебное пособие / Е. Н. Сосенушкин. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 300 с. — ISBN 978-5-8114-3011-6. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. Режим доступа: — URL: https://e.lanbook.com/book/107289

Дополнительная литература

- Ровкина, Н. М. Химия и технология полимеров. Технологические расчеты в синтезе полимеров. Сборник примеров и задач: учебное пособие / Н. М. Ровкина, А. А. Ляпков. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-3727-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. Режим доступа: — URL: https://e.lanbook.com/book/119616

- Ровкина, Н. М. Химия и технология полимеров. Исходные реагенты для получения полимеров и испытание полимерных материалов. Лабораторный практикум: учебное пособие / Н. М. Ровкина, А. А. Ляпков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-3746-7. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. Режим доступа: — URL: https://e.lanbook.com/book/131014

- Переработка полимерных материалов: технологии последнего поколения / Н.В. Улитин, В.Г. Бортников, К.А. Терещенко и др. ; под ред. В.Г. Бортникова; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2018. – 124 с.: табл., ил. – Режим доступа: – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561121

- Земсков, Ю. П. Материаловедение: учебное пособие / Ю. П. Земсков. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3392-6. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. Режим доступа: — URL: https://e.lanbook.com/book/113910

Периодические издания:

Журнал «Пластические массы».

Интернет ресурсы

http://www.poliolefins.ru/

http://www.polimech.com/

4 Контроль и оценка результатов освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется преподавателем осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и написания коллоквиумов, защите отчетов о практике, зачетов с оценкой.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Знать: - методы работы и порядок оценки результатов решения задач в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - номенклатуру информационных источников применяемых в производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - содержание нормативно-правовой документации; - возможные траектории профессионального развития и самообразования; - основы проектной деятельности производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - правила оформления документов; - сущность общечеловеческих ценностей; - значимость профессиональной деятельности; - правила экологической безопасности и основные ресурсы, задействованные в производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; - средства профилактики перенапряжения; - современные средства и устройства информатизации; - правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - правила чтения текстов профессиональной направленности; - основы предпринимательской деятельности в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; -закономерности, классификацию и основы химико-технологических процессов; - взаимосвязи параметров химико-технологического процесса; - типовые технологические процессы и режимы производства; - причины нарушений технологического режима; - виды брака, причины их появления и способы устранения; - требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией; - методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества; - порядок составления и правила оформления основных видов технологической документации; - правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты, экологической безопасности. | Практические занятия Опросы на практических занятиях Коллоквиумы Отчет о прохождении практики. Зачет с оценкой Экзамен по модулю |
| Уметь: - анализировать задачу или проблему в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения и выделять её составные части; - определять этапы решения задачи; определять необходимые ресурсы; - реализовать составленный план; - оценивать результат и последствия своих действий самостоятельно или с помощью наставника; - определять задачи для поиска информации; структурировать получаемую информацию; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска; - определять актуальность нормативно-правовой документации при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; выстраивать траектории профессионального развития; - организовывать работу коллектива; взаимодействовать с коллегами, руководством в ходе производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - оформлять документы по тематике производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения на государственном языке; - проявлять толерантность в рабочем коллективе; - описывать значимость своей профессии; - соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии; - применять средства информационных технологий для решения задач в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - использовать современное программное обеспечение; - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; -обеспечивать соблюдение параметров технологических процессов в соответствии с требованиями нормативной и технической документации; - осуществлять контроль за обеспечением материальными и энергетическими ресурсами; - контролировать работу оборудования, состояние аппаратуры и контрольно-измерительных приборов; - производить расчет и учет хранения и расхода необходимых материальных ресурсов; - рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса; - анализировать причины нарушений технологического процесса, возникновения брака продукции; - разрабатывать схемы технологических процессов; - владеть методами проектирования технологических процессов с применением САПР; - оформлять технологическую документацию в соответствии с требованиями стандартов предприятия, отраслевых, государственных и международных стандартов; - соблюдать нормы охраны труда и безопасно эксплуатировать технологическое оборудование и оснастку. | Практические занятия Опросы на практических занятиях Коллоквиумы Отчет о прохождении практики. Зачет с оценкой Экзамен по модулю |
| Иметь практический опыт: - выбора предпочтительного технологического решения из возможных в принятом технологическом процессе производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - поиска по разработке технологических процессов и управляющих программ производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - планирования работы по разработке технологических процессов и управляющих программ в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - работы в команде при разработке и реализации технологических процессов и управляющих программ в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения - оформления технологических документов на государственном языке для разработанных технологических процессов производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - умения проявлять патриотизм при приобретении практических знаний при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - разработки экологически чистых технологических процессов; - выбора ресурсосберегающих технологических процессов; - применения средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в профессиональной деятельности; - применения информационных технологий при разработке и реализации технологических процессов и управляющих программ при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - чтения текстов профессиональной направленности в области производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - разработки коммерчески привлекательных технологических процессов при производстве изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; - получении готовых изделий с определенными характеристиками различными методами; - проведении контроля расхода сырья, материалов, энергоресурсов, количества готовой продукции, отходов; - проведении контроля технологических процессов; - анализе причин брака, разработка мероприятий по их предупреждению и ликвидации. | Практические занятия Опросы на практических занятиях Коллоквиумы Отчет о прохождении практики. Зачет с оценкой Экзамен по модулю |

Лист актуализации рабочей программы профессионального модуля

| Наименование профессионального модуля | Кафедра-разработчик РП ПМ | Предложения об изменении РП ПМ | Подпись заведующего кафедрой/протокол заседания кафедры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

Для специальности:  18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

Форма обучение: очная

Барнаул, 2019

Разработчик ФОМ по профессиональному модулю:

Беушев А.А. доцент                             					кафедра ХТ

ФИО, учёное звание,                                                                                                                               наименование кафедры

____________________        ________________

дата                                          подпись

Эксперт

Панченко О.Н.                                                                технолог ООО «Аником»

ФИО, учёное звание,                                                                                                                            место основной работы

____________________        ________________

дата                                               подпись

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК.04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения Раздел 1. Формование изделий из наполненных пластмасс Раздел 2. Формирование заготовок из армированных пластиков Раздел 3. Формование изделий из армированных пластиков Раздел 4. Переработка и утилизация отходов производства Раздел 5. Основы проектирования производств | ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1., ПК 4.2 | Коллоквиумы №1-3 | Вопросы для текущего контроля успеваемости №1-3 |
|  |  | Экзамен | Комплект контролирующих материалов |
| МДК.04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов Раздел 1. Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов | ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1., ПК 4.2 | Коллоквиум № 4 | Вопросы для текущего контроля успеваемости № 4 |
|  |  | Зачет | Комплект контролирующих материалов |
| УП.04.01 Учебная практика | ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1., ПК 4.2 | Зачет с оценкой | Комплект контролирующих материалов для зачета |
| ПП.04.01 Производственная практика | ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1., ПК 4.2 | Зачет с оценкой | Комплект контролирующих материалов для зачета |
| ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения | ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 06., ОК 07., ОК 08., ОК 09., ОК 10., ОК 11., ПК 4.1., ПК 4.2 | Экзамен по модулю | Вопросы для промежуточной аттестации по модулю ПМ.04 |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Коллоквиум №1.

1 Основные определения композиционных материалов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

2 Принципы классификации композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

3 Классификация композиционных материалов по природе матрицы и наполнителя (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

4 Классификация по структуре полимерного материала, степени ориентации наполнителя, методам изготовления материалов и изделий (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

5 Классификация по количеству компонентов, объему наполнителя, функциональности (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

6 Влияние содержания наполнитителя на упругопрочностные свойства полимерного композиционного материала (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

7 ГАП. Свойства и их регулирования (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

8 Термореактивные связующие. Принцип действия, примеры (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07,ПК 4.1, ПК 4.2).

9 Термопластичные связующие. Принцип действия, примеры (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

10 Модифицированные матричные полимеры (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

11 Классификация наполнителей (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

12 Классификация армирующих элементов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Принцип действия дисперсных наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Принцип действия волокнистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Принцип действия слоистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Принцип действия слоистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Принцип действия зернистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Стекловолокнистые армирующие элементы. Особенности (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Углепластиковые армирующие материалы. Особенности (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Органоволокнистые армирующие материалы. Особенности (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Бороволокнистые армирующие материалы. Особенности (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

22 Базальтоволокнистые армирующие материалы. Особенности (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Адгезионная прочность и остаточные напряжения (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Влияние обработки поверхности наполнителя на свойства ПМ (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Связь прочности ПМ с прочностью границы раздела (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Влияние длины волокон на свойства ПКМ (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

Коллоквиум №2.

1 Прессование и литьевое прессование. Основные параметры (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

2 Основное оборудование и оснастка прессования (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

3 Литьевые машины. Сравнение. Характеристики (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

4 Литьевые формы, особенности конструкции (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

5 Экструзия и соэкструзия, описание технологии (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

6 Разновидности экструдеров. Зоны материального цилиндра (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

7 Экструзионный инструмент. Состав. Принципы колибрования (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

8 Теоретическая производительность одношнекового экструдера (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

9 Схема устройства экструзионной головки (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

10 Дисковый экструдер. Принцип работы и схема устройства (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

11 Поршневой экструдер. Принцип работы и схема устройства (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

12 Соэкструзия. Технология. Схемы соэкструзионных изделий (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

13 Принципиальная аппаратурно-технологическая схема экструзионной линии (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Формирование изделий методом штамповки (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Изготовление изделий методом пултрузии (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Формирование заготовок из армированных пластиков (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Формирование изделий из армированных пластиков (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Условия выбора метода формирования армированных пластиков (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07,ПК 4.1, ПК 4.2).

- Рассчитайте усилие прессования исходя из следующих данных:

удельное давление прессования – 45 МПа;

площадь прессования изделия – 0,01 м2;

число гнезд в пресформе – 16 шт.       (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Рассчитайте усилие прессования исходя из следующих данных:

удельное давление прессования – 55 МПа;

площадь прессования изделия – 0,02 м2;

число гнезд в прессформе – 24 шт.       (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Рассчитайте усилие прессования исходя из следующих данных:

удельное давление прессования – 65 МПа;

площадь прессования изделия – 0,03 м2;

число гнезд в прессформе – 32 шт.      (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Рассчитайте усилие прессования исходя из следующих данных:

удельное давление прессования – 80 МПа;

площадь прессования изделия – 0,04 м2;

число гнезд в прессформе – 24 шт.     (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Рассчитайте усилие прессования исходя из следующих данных:

удельное давление прессования – 75 МПа;

площадь прессования изделия – 0,051 м2;

число гнезд в прессформе – 16 шт.      (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

Коллоквиум №3.

1 Особенности технологии формования ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

2 Типичные примеры изделий при формовании ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

3 Особенности конструирования изделий при формовании ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

4 Технологическая оснастка при формовании ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

5 Формование без формы, модели и вставки при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

6 Методы формования при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

7 Оборудование для напыления при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

8 Обрезка, зачистка, сверление и сборка деталей при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

9 Ремонт изделий из композитов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

10 Центробежное литье (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

11 Методы формования с эластичной диафрагмой (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

12 Подготовка форм (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

13 Промышленные препреги (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

14 Технология послойной укладки препрегов (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

15 Армированные формовочные композиции (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

16 Свойства армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

17 Применение армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

18 Материалы для армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

19 Ингредиенты для армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

20 Приготовление композиций для армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

21 Намотка волокном. Основные сведения (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

22 Основные сырьевые материалы для намотки волокном (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

23 Процесс намотки волокном (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

24 Механические свойства изделий при намотке волокном (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

25 Пултрузия (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

26 Машины для получения непрерывных труб (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

27 Другие непрерывные системы формования ПКМ (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

28 Способы получения улучшенных композиционных материалов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

29 Вакуумное формование с эластичной диафрагмой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

30 Автоклавное формование (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

31 Формование под действием теплового расширения (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

32 Формование препрегов на основе рубленного волокна на матрице (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

33 Композиты с полимерной матрицей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

34 Технология изготовления многослойных конструкций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

35 Способы послойной укладки (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

36 технология слоевой обертки (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

37 Клеевые соединения (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

38 Механические методы крепления (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

Коллоквиум №4.

- Основные методы измерения температуры. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

- Устройство термометров сопротивления и их принцип действия. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

- Устройство и принцип действия уравновешенных мостов и логометров. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

- Устройство и основные функции измерителя-регулятора с универсальным входом ОВЕН ТРМ 202 (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

- Назовите принцип действия и область применения манометрических преобразователей. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

- Назовите достоинства и недостатки газовых, жидкостных и парожидкостных манометрических термометров. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Что такое регулируемый параметр? (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Дайте определение закона регулирования. Назовите преимущества и недостатки основных видов регуляторов. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Назовите основные функции терморегулятора ОВЕН ТРМ201. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Назовите основные отличия между терморегуляторами ОВЕН ТРМ101 и ТРМ 201. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1)

- Что такое регулируемый параметр? (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1)

- Поясните принципы действия датчиков уровня, которые могут использоваться с прибором САУ-М7Е. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1)

- Поясните конструкцию электромагнитного реле. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Как работает моторное реле времени? (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Виды брака, причины их появления и способы устранения (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Оборудование для контроля (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

Для оценки текущей успеваемости используется 4 коллоквиума по разделам дисциплин: Раздел 1 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения; Раздел 2 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов. С вопросами коллоквиума студентов знакомят за 1 неделю до испытания.

Каждое испытание сопровождается выставлением рейтинговой оценки по 100-балльной шкале. Преподаватель осуществляет учёт результатов контроля по каждому испытанию и для каждого студента вычисляет рейтинг – оценку, учитывающую результаты всех испытаний по данной дисциплине с начала семестра. Текущий рейтинг вычисляется по формуле:

где Ri - оценка i-го испытания;  pi - вес i-го испытания.

Любая контрольная точка, выполненная после срока без уважительной причины, оценивается на 10% ниже. Максимальная оценка в этом случае 90 баллов.

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы для экзамена по

МДК.04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

1. Принципы классификации композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

2.  Классификация композиционных материалов по природе матрицы и наполнителя (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

3. Классификация по структуре полимерного материала, степени ориентации наполнителя, методам изготовления материалов и изделий (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

4. Классификация по количеству компонентов, объему наполнителя, функциональности (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

5. Влияние содержания наполнитителя на упругопрочностные свойства полимерного композиционного материала (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

6. ГАП. Свойства и их регулирования (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

7. Термореактивные связующие. Принцип действия, примеры (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07,ПК 4.1, ПК 4.2).

8. Термопластичные связующие. Принцип действия, примеры (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

9. Модифицированные матричные полимеры (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

10. Классификация наполнителей (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

11. Классификация армирующих элементов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Принцип действия дисперсных наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

13. Принцип действия волокнистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

14. Принцип действия слоистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

15. Принцип действия зернистых наполнителей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

16. Стекловолокнистые армирующие элементы. Особенности (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

17. Углепластиковые армирующие материалы. Особенности (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

18. Органоволокнистые армирующие материалы. Особенности (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

19. Бороволокнистые армирующие материалы. Особенности (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

20. Базальтоволокнистые армирующие материалы. Особенности (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

21. Адгезионная прочность и остаточные напряжения (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

22. Влияние обработки поверхности наполнителя на свойства ПМ (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

23. Связь прочности ПМ с прочностью границы раздела (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

24. Влияние длины волокон на свойства ПКМ (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

25. Прессование и литьевое прессование. Основные параметры (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

26. Основное оборудование и оснастка прессования (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

27. Литьевые машины. Сравнение. Характеристики (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

28. Литьевые формы, особенности конструкции (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

29. Экструзия и соэкструзия, описание технологии (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

30. Разновидности экструдеров. Зоны материального цилиндра (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

31. Экструзионный инструмент. Состав. Принципы колибрования (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

32. Теоретическая производительность одношнекового экструдера (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

33. Схема устройства экструзионной головки (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

34. Дисковый экструдер. Принцип работы и схема устройства (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

35. Поршневой экструдер. Принцип работы и схема устройства (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

36. Соэкструзия. Технология. Схемы соэкструзионных изделий (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

37. Принципиальная аппаратурно-технологическая схема экструзионной линии (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

38. Формирование изделий методом штамповки (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

39. Изготовление изделий методом пултрузии (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

40. Формирование заготовок из армированных пластиков (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

41. Формирование изделий из армированных пластиков (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

42. Условия выбора метода формирования армированных пластиков (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07,ПК 4.1, ПК 4.2).

43. Особенности технологии формования ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

44. Типичные примеры изделий при формовании ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

45. Особенности конструирования изделий при формовании ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

46. Технологическая оснастка при формовании ручной укладкой (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

47. Формование без формы, модели и вставки при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

48. Методы формования при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

49. Оборудование для напыления при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

50. Обрезка, зачистка, сверление и сборка деталей при формовании ручной укладкой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

51. Ремонт изделий из композитов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

52. Центробежное литье (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

53. Методы формования с эластичной диафрагмой (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

54. Подготовка форм (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

55. Промышленные препреги (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

56. Технология послойной укладки препрегов (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

57. Армированные формовочные композиции (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

58. Свойства армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

59. Применение армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

60. Материалы для армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

61.Ингредиенты для армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

62. Приготовление композиций для армированных формовочных композиций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

63. Намотка волокном. Основные сведения (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

64. Основные сырьевые материалы для намотки волокном (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

65. Процесс намотки волокном (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

66. Механические свойства изделий при намотке волокном (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

67. Пултрузия (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

68. Машины для получения непрерывных труб (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

69. Другие непрерывные системы формования ПКМ (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

70. Способы получения улучшенных композиционных материалов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

71. Вакуумное формование с эластичной диафрагмой (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

72. Автоклавное формование (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

73. Формование под действием теплового расширения (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

74. Формование препрегов на основе рубленного волокна на матрице (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

75. Композиты с полимерной матрицей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

76. Технология изготовления многослойных конструкций (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

77. Способы послойной укладки (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

78. Технология слоевой обертки (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

79. Клеевые соединения (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

80. Механические методы крепления (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

Вопросы для зачета по МДК.04.02

Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов

1. Основные методы измерения температуры. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

2. Устройство термометров сопротивления и их принцип действия. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

3. Устройство и принцип действия уравновешенных мостов и логометров. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

4. Устройство и основные функции измерителя-регулятора с универсальным входом ОВЕН ТРМ 202 (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

5. Назовите принцип действия и область применения манометрических преобразователей. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1)

6. Назовите достоинства и недостатки газовых, жидкостных и парожидкостных манометрических термометров. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Что такое регулируемый параметр? (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Дайте определение закона регулирования. Назовите преимущества и недостатки основных видов регуляторов. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Назовите основные функции терморегулятора ОВЕН ТРМ201. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

- Назовите основные отличия между терморегуляторами ОВЕН ТРМ101 и ТРМ 201. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1)

- Что такое регулируемый параметр? (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1)

- Поясните принципы действия датчиков уровня, которые могут использоваться с прибором САУ-М7Е. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1)

- Поясните конструкцию электромагнитного реле. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Как работает моторное реле времени? (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Виды брака, причины их появления и способы устранения (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Оборудование для контроля (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

Комплект контролирующих материалов

для зачета по УП.04.01 Учебная практика

- Основные параметры прессования. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Основное оборудование для прессования, устройство и принцип действия (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологическая оснастка для прессования (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Литье под давлением. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разновидности литья под давлением. Оборудование, режимы работы, принцип действия. Технологический процесс литья под давлением. Подготовка сырья (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Влияние технологических свойств перерабатываемого материала на выбор режима и качество изделий (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Экструзия полимерных композиционных материалов. Параметры процесса экструзии полимерных композитов. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Назначение штамповки. Методы штамповки. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Основное оборудование (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Основные операции выкладки в форму. Адгезионный слой. Раскрой и укладка препрега. Формы для выкладки препрега. Изготовление препрегов. Контроль качества препрегов. Основные свойства препрегов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Выкладка непропитанной ткани. Выкладка термопластичных армированных полуфабрикатов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Пултрузия и роллтрузия. Назначение процесса. Технологические схемы процесса. Оснастка, применяемая при пултрузии. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Напыление. Назначение процесса. Схема нанесения покрытий напылением. Конструкции пистолетов – распылителей. . Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Схема плетения по шпилькам. Схема плетения на оснастке с прорезью. Плетение на оправке с пазами. Плетение пространственно – армированного каркаса. Схема изготовления тканных сот (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Процесс намотки. Классификация способов намотки. Схемы поперечной, продольной, продольно – поперечной, спиральной намоток. Оправки для намотки. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Общие сведения о контактном формовании. Контактное формование роликами. Контактное формование натяжением нити (ленты, жгута). Формование обмоткой резиновым жгутом. Вибрационное формование. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Жесткое прессование .Упругое прессование. Упругое формование вакуумированием. Автоклавное формование и гидроклавное. Формование в пресс – камерах. . Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Формование температурным расширением вкладышей. Комбинированные способы формования. Общие сведения о магнитоимпульсном формовании. Схемы формующего узла. Достоинства метода. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Пропитка под давлением в замкнутой форме. Пропитка в открытой форме.. Виды перерабатываемых материалов. Номенклатура получаемых изделий. Оборудование, режимы работы, принцип действия(ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Основные критерии для выбора метода формования. Способы нагрева. Конвективный нагрев. Высокочастотный способ. Нагрев лучистой энергией. Термостабилизация (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Классификация отходов по источнику образования. Вторичное сырье. Композиционные материалы в строительстве. Сущность  переработки отходов. Способы получения новых композиционных материалов. Утилизация отходов производства (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Анализ технико-экономических показателей важнейших производств базового предприятия по переработке пластмасс; их достоинства и недостатки. Перспективы развития важнейших производств по переработке полимерных композитов (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработка технологической схемы производства заданных изделий (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Исходные данные для проектирования. Правила расстановки оборудования. Определение производственных площадей (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Общие принципы конструирования изделий. Анализ условий эксплуатации и разработка технического задания. Предварительный выбор материала (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Виды брака, причины их появления и способы устранения (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с нормативной документацией (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Оборудование для контроля (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологии сборки изделий из полимерных композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологии ремонта изделий из полимерных композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

Комплект контролирующих материалов

для зачета по ПП.04.01 Производственная практика

- Выбор технологических параметров проведения процесса прессования (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Подбор пресса для прессования заданного изделия (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Выбор технологических параметров литья под давлением (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Подбор литьевой машины для изготовления заданного изделия (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Выбор технологических параметров проведения экструзии рукавных пленок, труб и шлангов, листов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологический расчет оборудования экструзионных цехов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработать технологическую схему переработки отходов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработать технологическую схему получения листового конструктивного материала (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработать технологическую схему получения арматуры определенного профиля (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработать технологическую схему нанесения покрытий  на изделия (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработать технологическую схему получения сот (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработать технологическую схему получения изделий намоткой. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработка технологической схемы производства стеклоленточки (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработка технологической схемы производства изделий  упругим  вакуумированием (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработка технологической схемы производства конкретного изделия (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработка технологической схемы  пропитки под давлением в замкнутой форме (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Выбор метода формования и температурного режима для заданных условий (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Разработка технологической схемы производства заданного изделия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Проектирование плана участка с компоновкой оборудования на отметке 0.000. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Предварительный расчет основных параметров изделия (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Контроль изделий из полимерных композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Испытание изделий из полимерных композитов (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Определение брака изделий из полимерных композитов (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

- Технологическая схема ремонта изделия из полимерных композитов (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по модулю ПМ.04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

1 Отличие композитов от других материалов. Основные компоненты композитных материалов. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2)

2 Литьевое прессование. Термокомпрессионное прессование. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2)

3 Углеродные матрицы. Металлические матрицы. ( ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2)

4 Формообразование давлением: прямое прессование в прессформе. Особенности конструирования деталей. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ПК 4.1, ПК 4.2)

5 Особенности механической обработки и выполнение соединений конструкций из композиционных материалов. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1)

6 Намоточные станки. Технологические оправки. ( ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1 ПК 4.2).

7 Углеродная матрица. Металлические матрицы. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2).

8 Основные достоинства и недостатки композиционных материалов. Понятие о конструкторско-технологическом решении и подготовке производства изделий из композитов. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2)

9 Классификация композитов. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2)

10 Формообразование с эластичной диафрагмой. Особенности конструирования деталей. (ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ПК 4.1, ПК 4.2)

11 Термореактивные полимерные матрицы. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

12 Формообразование намоткой. Сухая и мокрая намотка. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

13 Углеродные матрицы . Металлические матрицы. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

14 Основные достоинства и недостатки композиционных материалов. Понятие о конструкторско-технологическом решении и подготовке изделий из композитов. ( ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

15 Полимерные композиты. Получение препрегов. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

16 Литьевое прессование. Термокомпрессионное прессование. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

17 Термопластичные полимерные матрицы. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

18 Контактное формование изделий на основе композитов. Особенности конструирования. (ОК 08, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 4.1, ПК 4.2)

- Итоговая оценка по междисциплинарному курсу складывается из оценок за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию в следующих соотношениях:

МДК 04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения

| Содержание текущей аттестации и итоговой оценки | Количество контрольных точек | Форма оценки | Весовая доля контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Коллоквиум № 1 | 1 | баллы | 0,2 |
| Коллоквиум № 2 | 1 |  | 0,2 |
| Коллоквиум № 3 | 1 |  | 0,2 |
| Итоговая оценка по МДК | 1 | экзамен | 0,4 |

МДК.04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов

| Содержание текущей аттестации и итоговой оценки | Количество контрольных точек | Форма оценки | Весовая доля контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Коллоквиум (К) | 1 | баллы | 0,5 |
| Итоговая оценка по МДК | 1 | зачет | 0,5 |

УП.04.01 Учебная практика

| Содержание текущей аттестации и итоговой оценки | Количество контрольных точек | Форма оценки | Весовая доля контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита отчета по практике | 1 | баллы | 1 |

ПП.04.01 Производственная практика

| Содержание текущей аттестации и итоговой оценки | Количество контрольных точек | Форма оценки | Весовая доля контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита отчета по практике | 1 | баллы | 1 |

Курсовой проект

| Содержание текущей аттестации и итоговой оценки | Количество контрольных точек | Форма оценки | Весовая доля контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Защита отчета по курсовому проекту | 1 | баллы | 1 |

2. «Автоматы» по курсу не выставляются.

Промежуточная аттестация по итогам освоения программы профессионального модуля проводится в форме экзамена по модулю.

Экзаменационное испытание  проводятся в сроки, устанавливаемые в соответствии с утверждёнными учебными планами, календарными учебными графиками, приказами. Студенты, обучающиеся по индивидуальным планам, подвергаются указанным испытаниям в соответствии с их индивидуальными планами, утверждёнными в установленном порядке.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены особые условия проведения экзамена, в соответствии с нозологией.

Критерии оценки

| Отлично | студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | студент, обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ:

1.	Технология производства стеклопластиковой арматуры.

2.	Технология производства паронита.

3.	Технология производства асбестовых тормозных колодок.

4.	Экструзия жестких профилей из ПВХ.

5.	Экструзия ПВХ-пленок.

6.	Технология производства кабельного пластиката.

7.	Технология изготовления древеснокомпозиционных композитов.

8.	Технология производства стеклопластиковых емкостей.

9.	Технология производства полиолефиновых пленок.

10.	Технология производства полимерпесчанных изделий.

11.	Технология производства сэндвичевых конструкций.

12.	Получение улучшенных композиционных материалов.

13.	Технология производства композитов с полимерной матрицей.

14.	Технология изготовления композитов с металлической матрицей.

15.	Технология производства гофрированных панелей.

Критерии оценки курсового проекта

| Критерий | Оценка по 100-балльной шкале | Оценка по традиционной шкале |
| --- | --- | --- |
| Графическая часть проекта и пояснительная записка выполнены правильно, аккуратно в полном объеме в поставленный срок с соблюдением требований ГОСТ, При защите чувствует себя уверенно, доклад логичный, четкий, с соблюдением регламента. При ответе на поставленные вопросы демонстрирует следующее: знает технологический процесс и устройство аппаратов, может грамотно объяснить принцип действия аппаратов и назначение отдельных элементов, знает спектр применения процесса, умеет дать грамотную сравнительную оценку, владеет инструментом критического анализа | 75-100 | Отлично |
| Графическая часть проекта и пояснительная записка выполнены правильно, в полном объеме, в поставленный срок с соблюдением требований ГОСТ, Доклад логичный, При ответе на поставленные вопросы демонстрирует следующее: в целом знает технологический процесс и устройство аппаратов, не всегда уверенно может объяснить принцип действия аппаратов и назначение отдельных элементов, понимает возможности реализации процесса на практике | 50-74 | Хорошо |
| Графическая часть проекта и пояснительная записка выполнены с замечаниями, в полном объеме, не всегда в поставленный срок и с соблюдением требований ГОСТ, В докладе и в ответах на вопросы видна неуверенность, не всегда прослеживается причинно-следственная связь, допускаются, студент плохо представляет возможности реализации процесса на практике | 25-49 | Удовлетворительно |
| Графическая часть и пояснительная записка выполнены с множеством замечаний и неточностей с отступлением от требований ГОСТ и возможно после указанного срока. Студент на защите не уверен, путается в определениях, основных физико-химических закономерностях не знает аппаратурного оформления схемы и технологических режимов эксплуатации оборудования | <25 | Неудовлетворительно |

Критерии оценки учебной и производственной практик

| Критерий | Оценка по 100-бальной шкале | Оценка по традиционной шкале |
| --- | --- | --- |
| Студент правильно и грамотно ответил на все поставленные вопросы. Практикант получил положительный отзыв от руководителя практики. Отчет в полном объеме соответствует заданию на практику | 75 - 100 | Отлично |
| При защите отчета студент показал знания вопросов темы, оперировал данными исследования. В отчете были допущены ошибки, которые носят несущественный характер. Практикант получил положительный отзыв от руководителя практики. | 50 - 74 | Хорошо |
| Отчет о практике имеет поверхностный анализ собранного материала, нечеткую последовательность изложения материала. Студент при защите отчета по практике не дал полных и аргументированных ответов на заданные вопросы. В отзыве руководителя практики имеются существенные замечания. | 25 - 49 | Удовлетворительно |
| Отчет о практике не имеет детализированного анализа собраного материала и не отвечает требованиям, изложенным в программе практики. Студент затрудняется ответить на поставленные вопросы или допускает в ответах принципиальные ошибки. В полученной характеристике от руководителя практики имеются существенные критические замечания. | ˂25 | Неудовлетворительно |

Приложение Б

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

Дисциплины МДК 04.01 Производство изделий из полимерных композитов различного функционального назначения, МДК 04.02 Технологии сборки и ремонта изделий из полимерных композитов, входят в профессиональный модуль ПМ. 04 Ведение технологического процесса производства изделий из полимерных композитов различного функционального назначения и реализуются для подготовки студентов, обучающихся по специальности СПО 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов. На лекционных и практических занятиях рассматриваются примеры из практики Российских и зарубежных фирм, а также предприятий Алтайского края.

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Для лучшего освоения учебной дисциплины перед каждой лекцией студент повторяет предыдущий лекционный материал и прорабатывает рассмотренные ранее вопросы с использованием рекомендованной преподавателем основной и дополнительной литературы (п.3.2).

При подготовке к практическим занятиям студенту, кроме повтора лекционного материала по теме занятия, необходимо также изучить методические рекомендации, выданные преподавателем.

Выполнение этих видов работы в соответствующие сроки позволит студентам уже в течение семестра вести подготовку к зачету по дисциплинам и экзамену по модулю. Зачет сдаётся в письменном виде в конце семестра по тестам промежуточной аттестации. Вопросы к зачету выдаются в семестре.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНАМ

Практические занятия по дисциплине необходимы для усвоения теоретического материала и выполнения конкретного задания. Для продуктивной работы на практических занятиях необходимо:

- обязательно ознакомиться с лекционным материалом;

- ознакомиться с методическим материалом по выполнению практического занятия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект является одним из важнейших этапов подготовки специалистов среднего звена. Качество выполнения проекта характеризует степень усвоения студентами дисциплин, предусмотренных рабочим учебным планом.

Целью курсового проекта является:

-систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальным дисциплинам и применение этих знаний при решении конкретных технических, научных, экономических и производственных задач;

-развитие навыков выполнения самостоятельной работы, овладение методами исследования и проектирования при решении вопросов производственно-технологического характера.

Курсовой проект является самостоятельной работой студента. За принятые в проекте технические решения, соблюдение системы стандартизации и правильности всех вычислений ответственность несет студент – автор проекта. Руководитель может рекомендовать тот или иной вариант из предложенных проектантом, определять общий объем работы и осуществлять общий контроль.

Материал для выполнения курсового проекта собирается в течение производственной практики в соответствии с учебным планом направления подготовки. Курсовой проект является подготовительной ступенью к решению студентами более сложной квалификационной задачи – выполнение выпускной квалификационной работы.

Тематика курсового проекта разрабатывается преподавателями профилирующей кафедры ХТ. Общий перечень тем объявляется студентам перед началом производственной практики. Тематика курсовых проектов должна быть актуальной и отвечать современному состоянию и перспективам развития науки и техники в области технологии производства полимерных композиционных материалов. Тема курсового проекта должна соответствовать содержанию дисциплины, в рамках которой предусмотрено выполнение курсового проекта.

Курсовой проект состоит из текстовой части (пояснительная записка) и графических документов.

Выполнение отдельных этапов (разделов) курсового проекта и представление его к защите должны соответствовать срокам, установленным в задании.

Курсовой проект представляется на проверку руководителю поэтапно или полностью выполненным.

Если руководитель считает невозможным допустить студента к защите, проект возвращается на доработку в назначенные им сроки.

Защита курсового проекта проводится публично при участии руководителя, преподавателей кафедры, представителей предприятий.

К защите проекта необходимо подготовить доклад (не более 5 - 7 мин.) по следующему примерному плану: цели и задачи проекта, характеристика выпускаемой продукции, обоснование выбранного способа производства продукции, описание технологической схемы проектируемого производства с характеристикой основного оборудования, выводы.

Продолжительность защиты курсового проекта одним студентом не более 20 минут.